D-04.03.01 	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1.	Wstęp

1.1.	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące robót związanych z oczyszczeniem 
i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, które zostaną wykonane w ramach zadania:

„Przebudowa drogi powiatowej S-4787 od km 0+ 000 DO KM 2+ 050 
– BUDOWA CHODNIKA W UL. WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI SARNÓW”

1.2.	Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu warstw nawierzchni.
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych należy wykonać przed ułożeniem każdej następnej warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno–asfaltowej.

Oczyszczenia i skropienia wymagają zgodnie z zakresem w Dokumentacji Projektowej:

powierzchnia warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, stanowiącej podłoże górnej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego,

powierzchnia warstwy podbudowy z betonu asfaltowego, przeznaczona do ułożenia warstwy wiążącej oraz powierzchnia warstw nawierzchni po frezowaniu,

cała powierzchnia przed ułożeniem warstwy ścieralnej.

Ustalenia niniejszej ST dotyczą również pokrycia powierzchni bocznych krawężników 
do wysokości układanych warstw bitumicznych i urządzeń obcych w jezdniach emulsją asfaltową.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi i określeniami podanymi w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.	Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2.

Materiałami stosowanymi według zasad niniejszej ST są:

2.1.	Do skropienia warstwy niebitumicznej

asfaltowa emulsja kationowa średniorozpadowa o właściwościach zgodnych z opracowaniem: „Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”, Instytut Badawczy Dróg Mostów, Warszawa 1999.

2.2.	Do skropienia warstw bitumicznych

asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa o właściwościach zgodnych 
z opracowaniem: „Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”, IBDiM, Warszawa 1999, upłynnione asfalty szybkorozpadowe wg PN-74/C-96178

asfalty D200 lub D300 wg PN-EN 12591:2004 za zgodą Inżyniera.

2.3.	Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej i średniorozpadowej

Asfaltowe emulsje kationowe szybko i średniorozpadowe powinny spełniać wymagania podane w Tablicy 1.

Tablica 1. 	Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej i średniorozpadowej do wykonania skropienia warstw nawierzchni.

| Lp | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szybkorozpadowa |  | średniorozpadowa |
|  |  | K1-50 | K1-60 | K2 |
| 1. | Zawartość asfaltu, % | 45-55 | 58-62 | 50-70 |
| 2. | Lepkość wg Englera, 0E | < 3 | 3-15 |  3 |
| 3. | Jednorodność 0,063 mm, % |  0,10 |  0,10 |  0,10 |
| 4. | Jednorodność 0,016 mm, % |  0,25 |  0,25 |  0,25 |
| 5. | Lepkość BTA  4 mm, s | - | - |  15 |
| 6. | Sedymentacja, % |  8.0 |  5,0 | 5,0 |
| 7. | Przyczepność do kruszywa, % |  85 |  85 | 85 |
| 8. | Indeks rozpadu, g/100g |  90 |  90 |  80-130 |

Emulsja asfaltowa szybkorozpadowa powinna być wykonana z asfaltu drogowego 50/70 
lub twardszego.  Nie należy stosować emulsji wykonanej z asfaltu drogowego 160/220 lub miększego.

Wymagania dla asfaltów wg PN-EN 12591:2004.

2.4.	Zużycie lepiszczy do skropienia

Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni oraz zaleceń producenta i zaakceptowane przez Inżyniera.

2.5.	Składowanie lepiszczy

Lepiszcza należy przechowywać w zbiornikach stalowych zabezpieczających je przed dostępem wody i zanieczyszczeniem.

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości :

czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 miesięcy od daty jej produkcji,

temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa niż +30C.

3.	Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.1.	Sprzęt do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczenia warstw nawierzchni należy stosować następujący sprzęt:

szczotki mechaniczne (zaleca się urządzenia dwuszczotkowe z możliwością odpylania),

sprężarki,

zbiorniki z wodą,

szczotki ręczne,

inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.

3.2.	Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarki wyposażonej w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzenie i regulowanie następujących parametrów: temperatury, ciśnienia, obrotów pompy dozującej lepiszcze, prędkości poruszania się skrapiarki, ilości dozowanego lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewniać rozkładanie lepiszcza z tolerancją  10 % w stosunku do ilości założonej.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak aby było możliwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza.

Sprzęt użyty przez Wykonawcę do skrapiania winien być zaakceptowany przez Inżyniera.

4.	Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 
pkt 4.

4.1.	Transport lepiszczy

Transport lepiszczy powinien odbywać się w cysternach samochodowych. Dopuszcza się stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami na komory o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu powinny być czyste i nie zawierać resztek innych lepiszczy. Inne warunki transportowania lepiszczy wymagają akceptacji Inżyniera.

4.2.	Transport wody

Transport wody powinien odbywać się w typowych czystych beczkowozach.

5.	Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.1. 	Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu szczotek mechanicznych, a w przypadku zatwierdzenia przez Inżyniera wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych.

Zanieczyszczenia stwardniałe nie dające się usunąć mechanicznie, należy usunąć ręcznie za pomocą dostosowanego sprzętu. Na terenach niezabudowanych bezpośrednio przed skropieniem, nawierzchnię można oczyścić sprężonym powietrzem.

5.2.	Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni

Oczyszczona warstwa nawierzchni przed skropieniem powinna być sucha. Skropienie można rozpocząć po akceptacji oczyszczenia przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi próbne skropienie w celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia oraz uzyska akceptację Inżyniera.

Skropienie należy wykonać równomierną warstwą, w miejscach trudno dostępnych ręcznie przy użyciu węża  z dyszą rozpryskową. Wykonane skropienie nawierzchni należy pozostawić przez okres niezbędny do całkowitego rozpadu emulsji. Wykonawca zabezpiecza skropioną powierzchnię, do czasu położenia następnej warstwy bitumicznej nawierzchni.

5.2.1.	Skropienie warstwy niebitumicznej

Skropienie warstwy niebitumicznej należy wykonać emulsją średniorozpadową w ilości 0,5-0,7 kg/m2 (w przeliczeniu na czysty asfalt). Ułożenie następnej warstwy nawierzchni może nastąpić po 24 godzinach, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

5.2.2.	Skropienie warstwy bitumicznej.

Skropienie warstwy bitumicznej należy wykonać emulsją szybkorozpadową w ilości:

0,4-0,5 kg/m2  (w przeliczeniu na czysty asfalt) dla powierzchni po sfrezowaniu i warstw podbudowy,

0,1-0,3 kg/m2  (w przeliczeniu na czysty asfalt) dla powierzchni pomiędzy nowoukładanymi warstwami wiążącą i ścieralną.

Ułożenie następnej warstwy może nastąpić po godzinie, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

6.	Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.1.	Sprawdzenie jakości lepiszcza

Ocena  jakości  lepiszcza  stosowanego  do  skropienia  warstw  nawierzchni  powinna  być oparta na sprawdzeniu zgodności jego cech z Aprobatą Techniczną. Wykonawca ma obowiązek kontrolować dla każdej dostawy lepiszcza lepkość wg PN-77/C-04014.

6.2.	Sprawdzenie oczyszczenia

Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polega na ocenie wizualnej dokładności wykonania tej czynności.

6.3.	Sprawdzenie jednorodności skropienia

Jednorodność skropienia należy ocenić wizualnie, a kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza zaleca się przeprowadzić według metody podanej w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia.

Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”.

Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) oczyszczenia i skropienia powierzchni warstwy nawierzchni lepiszczem.

Odbiór robót

Odbiór oczyszczonej i skropionej warstwy nawierzchni podlega zasadom odbioru robót zanikających  określonych w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie dokumentów kontrolnych przedstawionych przez Wykonawcę w odniesieniu do jakości materiałów i wykonanych robót według wymagań określonych w pkt. 2 i 5.

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie sprawdzenia wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

Podstawa płatności

9.1. 	Ogólne ustalenia dotyczące płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”  pkt 9.

9.2. 	Cena jednostki obmiarowej

W cenie jednostkowej robót należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające z pkt 9.1. ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Cena 1 m2  wykonania skropienia warstwy nawierzchni obejmuje :

- 	przygotowanie robót, ich oznakowanie i jego utrzymanie,

- 	mechaniczne oczyszczenie każdej warstwy konstrukcyjnej z ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza,

- 	ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń,

- 	zakup i dostarczenie lepiszcza, napełnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,

- 	skropienie warstwy lepiszczem w ilości określonej w ST i uzgodnionej z Inżynierem,

- 	pokrycie emulsją powierzchni bocznych krawężników do wysokości układanych warstw,

- 	przeprowadzenie badań lepiszcza i ilości skropienia.

10.	Przepisy związane

Normy

PN-EN 12591:2004    Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych.

PN-74/C-96173	Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych.

PN-77/C-04014	Przetwory naftowe. Oznaczanie lepkości względnej lepkościomierzem Englera.

PN-66/C-04000	Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pobieranie próbek.

PN-83/C-04523	Oznaczanie zawartości wody metodą destylacyjną.

PN-85/C-04132	Przetwory naftowe. Pomiar ciągliwości asfaltów.

10.2.	Inne dokumenty

„Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1999.

„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. GDDP, 1992 r., (Zalecenie).